**HS100 黄铜卡套管件（适用于紫铜管/不锈钢管/塑料管）**

HONSON HS100系列黄铜卡套管件是专为冷热水系统及供暖系统设计开发的。产品兼容紫铜管、低碳钢管、不锈钢管以及塑料管。通过安装在管子上的黄铜卡子的压缩变形产生便捷安全的密封连接。

HONSON HS100系列管件符合EN1254-2标准，适用于以下的温度及压力范围：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **介质** | **工作环境温度ºC** | **最高工作压力**  **bar psi** |
| 水或轻质矿物油  10-54MM 规格 | 30  65  110  120 | 16 230  10 145  6 87  5 75 |
| 蒸汽 | 120 | 3 45 |
| 液化石油气或天然气  限定10-28MM | 30 | 1 15 |

**特点**

1. 适用于气体、压缩空气及水路
2. 规格齐全，从8MM到54MM
3. 产品通过WRAS认证，符合EN1254-2标准
4. 产品通过SABS认证，符合SANS 1067-1:2005标准
5. 产品通过DVGW认证
6. 产品有可追溯性
7. 多种材质可选，CW617N-4MS, DZR
8. 多种表面处理可选：本色、镀铬、镀镍
9. 快速安全的安装方式
10. 消除了安装过程中刺耳的噪音