防爆安全結構的0.%Hg LR44串聯直接短路測試

防爆安全結構的0.%Hg LR44:   3或4粒串聯, 直接短路 72- 168小時, 汽脹不爆蓋

再每隔15天觀察一次, 直至60天後,亦不會出現爆蓋, 只是正極殼近封口處出現一裂縫,

將內壓力洩汽, 達到安全效果。

4粒直接短路示意圖 – 1                     4粒直接短路示意圖 – 2

3粒直接短路示意圖

箭頭所指是電池因內壓力令正極殼上方出現裂縫排汽, 達到安全效果